ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 4

по нанесению теплоизоляционной композиции «Изоллат и ИПС-Т-1000»

на металлоконструкции с температурой до 4000С

1.  ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ

1.1. Покрываемая поверхность должна быть подготовлена следующим образом:

- очищена от старого отслоившегося  покрытия, грязи  (механическим способом с помощью металлических щеток, шабера, шарошек, скребков), обезжирена бензином «Галоша»;

2. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

2.1.Хранение и транспортировка жидко-керамического покрытия Изоллат-02, Изоллат-03, Изоллат-04  должны осуществляться при температуре не ниже плюс 5 градусов Цельсия.

2.2. Перед использованием или после прерывания работ жидко-керамическое покрытие Изоллат-02, Изоллат-03, Изоллат-04  необходимо тщательно перемешать.

2.3.Стеклохолст ИПС-Т-1000 необходимо вырезать в зависимости от конкретных размеров металлоконструкции.

2.4.Клей КФФГ рекомендуется готовить небольшими порциями, по мере необходимости и сразу использовать

3. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ КФФГ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И ПРИКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛОХОЛСТА ИПС-Т-1000

3.1. Клей КФФГ наносится на подготовленную поверхность температура, которой не выше 200С.

3.2.Приготовленный клеевой состав сохраняет свои свойства в течение примерно 2 часов, со временем начинает густеть.

3.3. Клей вручную с помощью штапеля или кисти наносится на поверхность сплошным слоем толщиной 1-1,5 мм. Сразу после нанесения клея, склеиваемые поверхности, а именно стеклохолст и металлическую поверхность, следует плотно соединить и зафиксировать (примерно в течение 60 минут), можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать холст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания клеевой композиции 24 часа при t = +20 0C

4. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-04 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000 И ПРИКЛЕИВАНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ИПС-Т-1000

4.1 Покрытие Изоллат-04 наносится на стеклохолст:

- кистью;

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-04 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления. Изоллат-04 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

4.2. На не высохший слой Изоллат-04 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-04  стеклохолст, следует плотно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-04 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

5. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-04 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000 И ПРИКЛЕИВАНИЕ ТРЕТЬЕГО СЛОЯ ИПС-Т-1000

5.1. Покрытие Изоллат-04 наносится на стеклохолст:

- кистью;

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-04 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления. Изоллат-04 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

5.2. На не высохший слой Изоллат-04 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-04  стеклохолст, следует плотно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-04 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

6. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-04 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000 И ПРИКЛЕИВАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СЛОЯ ИПС-Т-1000

6.1. Покрытие Изоллат-04 наносится на стеклохолст:

- кистью;

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-04 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления. Изоллат-04 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

6.2. На не высохший слой Изоллат-04 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-04  стеклохолст, следует плотно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-04 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

7. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ  ИЗОЛЛАТА-02 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000

7.1 Покрытие Изоллат-02 наносится:

- кистью;

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм. Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: для армирования и улучшения внешнего вида поверхности покрытия, рекомендуется на последний слой стеклохолста  ИПС-Т-1000  намотать стеклосетку ССКТ-100 ячейки  2*2 или  4*4.

8. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-02

8.1 Покрытие Изоллат-02 наносится:

- кистью;

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в 1 слой толщина слоя покрытия  0,5 мм. Время полного высыхания Изоллата-02  при температуре не ниже + 200C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

- относительной влажности воздуха не более 50% составляет 12 часов;

9. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-03

9.1 Покрытие Изоллат-03 наносится:

- кистью;

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-03 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-03 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм. Время полного высыхания Изоллата-03  при температуре не ниже + 200C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 12 часов;

Схематичный рисунок

«Изоллат и стеклохолст ИПС-Т-1000» температура  до 400С

# Text boxes

4 слоя ИПС-Т-1000

3 слоя  Изоллата-04

2 слоя Изоллат-02

1 слой клея КФФГ

1 слой Изоллат-03