ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 7

по нанесению теплоизоляционного жидко-керамического

покрытия Изоллат-04 для дымовых труб

Область применения:        Теплоизолятор с температурой применения до 500 градусов, негорючий, рекомендуется использовать в сочетании со стеклохолстом и/или стеклосеткой                   с ячейками 4*4 или 2*2 мм.

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ЖИДКО-КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ «ИЗОЛЛАТ-04»:

-  ВНИМАНИЕ! хранение и транспортировка жидко-керамического покрытия «ИЗОЛЛАТ-04» должны осуществляться в прохладном, но не холодном помещении, в плотно (герметично) закрытой таре, при температуре окружающей среды     не ниже  плюс 5 градусов Цельсия.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДГОТОВКЕ ЖИДКО-КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ «ИЗОЛЛАТ-04» ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ПОКРЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОТЬ:

- снимите крышку с тарного ведра;

- перед использованием или после прерывания работ, жидко-керамическое покрытие необходимо тщательно перемешать;

ПРИМЕЧАНИЕ

Перемешивание покрытия «ИЗОЛЛАТ-04» рекомендуется производить при частоте вращения насадки не более 100 – 150 оборотов в минуту (перемешивание при более высоких скоростях может повлечь за собой механическое разрушение полых керамических шариков и как следствие привести к порче продукта). Необходимо изменять углы наклона лопасти, опуская лопасть на дно ведра и вновь поднимая.

Продолжая вертикальные передвижения лопасти, начинайте круговые движения по внутреннему радиусу ведра.

Перемешивайте продукт до получения однородной массы, по своей консистенции похожей на консистенцию обычной сметаны.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется разбавление Изоллата-04.

ПОКРЫТИЕ ГОТОВО К ПРИМЕНЕНИЮ !

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОКРЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ЖИДКО-КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ «ИЗОЛЛАТ-04»

Покрываемая поверхность должна быть подготовлена следующим образом:

- очищена от старого отслоившегося  покрытия, грязи  (механическим способом с помощью металлических щеток, шабера, шарошек, скребков), обезжирена бензином «Галоша»;

4. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ЖИДКО-КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ «ИЗОЛЛАТ-04»

- На подготовленную поверхность нанести первый слой покрытия «Изоллат-04» толщиной          0,3-0,5 мм, обмотать покрытие армирующей стеклосеткой с ячейками 4*4 или 2*2 мм и дать высохнуть в течение не менее 24 часов при температуре не ниже плюс 8 С.

- Затем последовательно наносить и просушивать последующие слои «Изоллат-04» до набора требуемой суммарной толщины покрытия.

После работы кисточки, краскопульты тщательно промыть водой.

Внимание: для более эффективной теплоизоляции Изоллат-04 применяется вместе со стеклохолстом ИПС-Т-1000, инструкция имеется.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКО-КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ «ИЗОЛЛАТ-04»

- При работе с «Изоллат-04» необходимо использовать респиратор ЗМ 7500.

- Для защиты глаз применять химические защитные очки.

- Для защиты кожи применять химические перчатки и защитную одежду.