ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 2

по нанесению теплоизоляционной композиции «Изоллат и ИПС-Т-1000»

на металлоконструкции с температурой до 2000С

1.  ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ

1.1. Покрываемая поверхность должна быть подготовлена следующим образом:

- очищена от старого отслоившегося  покрытия, грязи  (механическим способом с помощью металлических щеток, шабера, шарошек, скребков), обезжирена бензином «Галоша»;

2. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

2.1.  Хранение и транспортировка жидко-керамического покрытия Изоллат-02, Изоллата-04  должны осуществляться при температуре не ниже плюс 5 градусов Цельсия.

2.2. Перед использованием или после прерывания работ жидко-керамическое покрытие Изоллат-02, Изоллат-04 необходимо тщательно перемешать.

2.3.Стеклохолст ИПС-Т-1000 необходимо вырезать в зависимости от конкретных размеров металлоконструкции.

3. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЛАТА-02 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И ПРИКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛОХОЛСТА ИПС-Т-1000

3.1 Покрытие Изоллат-02 наносится на подготовленную поверхность температура, которой   200С:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

3.2. На не высохший слой Изоллат-02 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-02  стеклохолст, следует плотно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: если температура металлоконструкции  выше +400С, то Изоллат-02 необходимо нанести непосредственно на стеклохолст ИПС-Т-1000, а затем сразу же приклеить к металлоконструкции и зафиксировать. Время полного высыхания композиции при этой температуре не менее 2 часов.

4. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-02 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000 И ПРИКЛЕИВАНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ИПС-Т-1000

4.1 Покрытие Изоллат-02 наносится на стеклохолст:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

4.2. На не высохший слой Изоллат-02 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-02  стеклохолст, следует потно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

5. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ  ИЗОЛЛАТА-02 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000

5.1 Покрытие Изоллат-02 наносится:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: для армирования и улучшения внешнего вида поверхности покрытия, рекомендуется на последний слой стеклохолста  ИПС-Т-1000  намотать стеклосетку ССКТ-100 ячейки  2*2 или  4*4.

6. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-02

6.1 Покрытие Изоллат-02 наносится:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм. Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

Схематичный рисунок

«Изоллат  и стеклохолст ИПС-Т-1000» температура  до 200С

# Text boxes

2 слоя ИПС-Т-1000

3 слоя  Изоллат-02

1 слой Изоллата-04